SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-2

Konstrukcje	betonowe	i  zelbetowe

CPV 45223

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem   niniejszej   Szczegółowej   Specyfikacji   Technicznej   (SST)   są   wymagania dotyczące  realizacji  robót  betonowych  i  żelbetonowych  w  ramach  robót  budowlanych  przy budowie : „Podniesienie standardu Gminnego Ośrodka Kultury poprzez remont obiektu, zagospodarowanie terenów zielonych i zakup sceny mobilnej w Olszanicy.

.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  betonowych  i  żelbetowych  przewidzianych  w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem

i  wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty   betonowe   obejmują   konstrukcyjne   betony   zbrojone   oraz   niezbrojone,   betony fundamentowe  i  podbudowy.  Betony  fundamentowe  mają  zastosowanie  do  budowy  płyt fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych robót.

1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji

Technicznej p.4

Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  wykonywaniem  elementów betonowych  i  żelbetowych:  szalowanie,  zbrojenie,  przygotowanie  i  układanie  mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem  wykonawczym,  pozostałymi  ST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją umowy. Wprowadzanie	jakichkolwiek	odstępstw	od	tych	dokumentów	wymaga	akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2.  MATERIAŁY

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji

Technicznej p.4.

2.2. Szalowanie

2.2.1	Drewno do wyrobu szalunków:

deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy szalunków

2.2.2	Płyty deskowania:

1.Sklejka

2.W miejscach gdzie jest to  potrzebne – metalowe formy kształtowe;

3.Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości,   nie   posiadające   elementów   pozostawiających   w   powierzchni   betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm.

2.2.3	Środek anty-przyczepny:

aktywne  chemicznie  środki  zawierające  składniki  wchodzące  w  reakcję z  wolnym  wapnem znajdującym  się  w  betonie,  powodujące  wytwarzanie  się  nierozpuszczalnych  w  wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4	Środek  używany  przy  demontażu  deskowań:  bezbarwny  olej  mineralny,  nie zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp.

40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1.	Żebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII, 18G2. Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264

Nie  dopuszcza  się  zamiennego  użycia  innych  stali  i  innych  średnic  bez  zgody  Inspektora

Nadzoru

S T W i O R	BUDYNEK KLUBU SPORTOWEGO W CISNEJ	2

Stal  z  importu  można  stosować  wyłącznie  po  uzyskaniu  odpowiedniego  dokumentu dopuszczającego  do  stosowania  i  obrotu  w  budownictwie  oraz  certyfikatu  zgodności  z Polskimi Normami.

2.3.2	Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3.	Materiały pomocnicze

Drut  do  wiązania  prętów  musi  być  typu  czarnego,  o  średnicy  1,6mm  miękki.  Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.

2.4 Składniki mieszanki betonowej

2.4.1.	Cement

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów zamiennych.

1.	Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005.

2.	Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.

2.4.2	Woda

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3	Kruszywo

A.	Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie Kruszywo

nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.

B.	Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm

nie  powinny  przekraczać  4%.  Należy  używać  tylko  czystego,  naturalnego  piasku  o ostrych krawędziach.

C.	Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej  niż  15%  płaskich  bądź  wydłużonych  ziaren  (długość  5  razy  większa  od szerokości)   .   Frakcje   o   uziarnieniu   mniejszym   niż   0,063   mm   nie   powinny przekraczać 2%.

D.	Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.

S T W i O R	BUDYNEK KLUBU SPORTOWEGO W CISNEJ	3

2.4.4	Domieszki do betonu

W  miarę  potrzeby,  w  uzasadnionych  przypadkach,  dopuszcza  się  stosowanie  domieszek, środków  i  dodatków  do  betonu:  uplastyczniających,  opóźniających  lub  przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.

Wszystkie  domieszki  do  betonów  należy  stosować  zgodnie  z  zaleceniami  laboratorium.. Warunkiem   dopuszczenia   do   stosowania   domieszki   jest   przedstawienie   zarówno   przez dostawcę   jak   i   laboratorium   dokumentacji   potwierdzającej   zachowanie   wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony,  w których zastosowano domieszkę.

3.  SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się

do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.

Jakikolwiek   sprzęt,   maszyny   lub   narzędzia   nie   gwarantujące   zachowania   wymagań jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.  TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2.  Transport materiałów iskładowanie

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących

w	skład	robót	 betonowych	można	przewozić		dowolnymi	środkami	transportu zaakceptowanymi	przez	zarządzającego	realizacją	umowy.	Do	transportu	mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych i uporządkowanych miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia lub przemieszczania. Pręty odgięte

należy   dostarczać   w   paczkach   z   oznakowaniem   ich   charakterystyki   na   trwałych przywieszkach. Zabronione jest chodzenie po odgiętych prętach.

Sposoby wykonania szkieletów i siatek zbrojeniowych powinny zapewniać geometryczną niezmienność układu w czasie transportu na miejsce wbudowania. W tym celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem wiązałkowym wyżarzonym o średnicy min.

0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo stosowanie spawania lub zgrzewania.

Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  przepisami

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.

Beton  powinien  być  dostarczony  i  wbudowany  w  ciągu  1  godziny  po  wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek.

Użycie   domieszek  redukujących   ilość  wody   oraz   opóźniających   wiązanie   może   zmienić wymieniony   powyżej   czas.   Wymaga   ono   akceptacji   wytwórcy   betonu   i   zarządzającego realizacją umowy.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1

5.2.  Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowań

A.	Przed  przystąpieniem  do  wykonania  deskowań  należy  sprawdzić  zgodność  osi  i poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inżyniera

B.	Przed ułożeniem betonu  należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną ziemię.

C.	Szalunki  należy	ustawiać  w  taki  sposób,  aby  docelowo  beton  spełniał  warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów wymagane

D.	Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość

połączeń należy ograniczać do minimum.

E.	Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową

F.	Obudowy,  gniazda,  okapy,  otwory,  wnęki,  oraz  dylatacje  i  połączenia  pomiarowe należy kształtować zgodnie z projektem.

G.	Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie

H.	Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości  pozwalającej  przenieść  obciążenia  od  ciężaru  własnego  betonu  oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.2.	Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.

Deskowania   powinny   być  zaprojektowane   i   wykonane   zgodnie   z   wymaganiami   oraz wykonane	zgodnie	z	określonymi	poniżej	minimalnymi	wymaganiami	dla	prac wykończeniowych.  Niedotrzymanie  powyższych  wymagań  będzie  podstawą  do  odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny   wykonawcy.   Wszelkie   naprawy   lub   wymiana   betonów   podlegają   powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

5.2.3.	Przygotowanie powierzchni deskowań

A.	Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń

powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni.

B.	Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali.

C.	Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.

5.2.3.	Rozbieranie deskowań

A.	Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania .

B.	Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek

powinny pozostać na miejscu , do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na

piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte.

Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1.	Przygotowanie zbrojenia

Stal  powinna  być dostarczana  na  budowę wraz  z  odpowiednimi  narzędziami.  Powinna  ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem  z  gruntem.  Zbrojenie  powinno  być składowane  na  stojakach  dla  zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom.

5.3.2.	Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy

A.	Dokumenty  dostarczane  przez  wykonawcę  w  trakcie  budowy  muszą  być  zgodne  z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5

B.	Rysunki	robocze  dostarczone  przez  wykonawcę  przedstawiające  szczegóły  gięcia, zestawienia stali i układ zbrojenia.

C.	Na	rysunkach	przedstawiających	sposób	układania	zbrojenia	należy	określić następujące  elementy:  wymiary,  przekroje,  odstępy,  układ  i  liczbę  prętów,  oraz połączenia  z  oznaczeniami  kodowymi  pozwalającymi  na  poprawne  ułożenie  stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych.

D.	Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno.

5.3.3.	Układanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:

1.Zgodnie z PN-84/B-03264, oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.

2.Jeśli  rysunki  nie  stanowią  inaczej  należy  stosować  następującą  otulinę  betonową

stali zbrojeniowej:

a.	Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm

b.	Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm

c.	Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm

d.	Konstrukcje  nie  wystawione  na  działanie  gruntu,  atmosfery  ani  substancji płynnych:

-	płyty: 40 mm

-	ściany, belki: 40 mm.

Połączenia:	zgodnie   z   PN-84/B-03264,   oraz   szczegółami   i   uwagami   podanymi   na rysunkach.

Zbrojenie  otworów:	Jeżeli  na  rysunkach  nie  podano  inaczej,  na  każdym  boku  otworu (zarówno w pionie jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi każdego z boków otworu.

Spawanie zbrojenia:   niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera

Gięcie  i  formowanie  zbrojenia  na  miejscu  budowy  nie  jest  dozwolone,  za  wyjątkiem przypadków  kiedy  zachodzi  konieczność  przeformowania  przygotowanych  w  warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to

z inżynierem.

5.4 .   Betonowanie

5.4.1.	Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej

A.	Beton   powinien   być  dostarczany   z   jednej   z   profesjonalnych   wytwórni   betonu znajdujących się w pobliżu budowy.

B.	Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):

1.  Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium  i  podpisany  przez  uprawnionego  inżyniera  budownictwa.  Potwierdzone kopie  dokumentacji  badań  wszystkich  próbek  mieszanek,  przeprowadzonych  przez laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy.

2.  Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie

wyżej  wymienione  wymagania,  oraz  że  stosowany  przez  niego  projekt  mieszanki,

wykorzystujący	te	składniki,	spełnia	wszystkie	warunki	specyfikacji	co	do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości  zarządzającego  realizacją  umowy,  dla  porównania  z  wynikami  badań mieszanki  wykonanymi  przez  niezależne  laboratorium.  Dokumentacja  przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna  i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni.

3.  Projekt	mieszanki	betonowej	dla	betonów	konstrukcyjnych	powinien	spełniać

następujące wymagania:

a.Projektowana  28-dniowa  wytrzymałość  betonu  powinna  wynosić  20  MPa  jeśli  w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny  przekraczać  63  mm,  jeśli  w  rysunkach  i  specyfikacji  nie  zaleca  się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją umowy.

b.Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba

że Inżynier wyda inne pisemne instrukcje.

c.Maksymalna  zawartość cementu  w  elementach  masywnych  powinna  wynosić 320

kg/m3.

d.Zawartość całkowita powietrza 2-4%. e.Opad betonu

-	Fundamenty:  70-80 mm

-	Ściany, płyty i belki:  50-75 mm

-	Słupy i elementy o cienkim przekroju:	65-75 mm

Należy  sprawdzić  czy  wyniki  badań  mieszanki  betonowej  są  zgodne  z  wynikami testów opadu betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale   tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody.

C.	Skład mieszanki do betonowania fundamentów

1.  Projektowana  wytrzymałość  28-dniowa  powinna  wynosić  15  Mpa.  Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosić 63 mm.

2.  Minimalna zawartość cementu na 1 m3  powinna wynosić 180 kg.

D.	Homologacja (atest)

Do  każdej  partii  betonu,  przed  jej  rozładowaniem  na  miejscu  wbudowania,  należy dostarczyć metrykę dostawy.

5.4.2.	Układanie mieszanki betonowej

A.	Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować w betonie.

B.	Układanie	mieszanki	betonowej	powinno	przebiegać	zgodnie	z	zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

C.	Mieszankę  betonową  należy  układać  bezzwłocznie  po  opuszczeniu  betoniarki,  nie dopuszczając   do   jej   segregacji   lub   utraty   składników   oraz   rozpryskiwania   się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż

450 mm.

D.	Podczas  układania  mieszanki  betonowej  nie  dopuszcza  się  stosowania  rur  i  innych urządzeń wykonanych z aluminium.

E.	Przed   przystąpieniem   do   betonowania   należy   usunąć   z   podłoża   gruz   i   inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy  nawilżyć.  Przed  ułożeniem  betonu  należy  posmarować  wszystkie  drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

A.	Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy.

Jeżeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych.

B.	Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy:

1.  Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inżyniera pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu.

2.  Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm.

3.  Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy nie funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić.

4.  Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych.

5.  Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na

opad i do prób cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii.

5.4.4.	Zagęszczanie betonu

Beton  będzie  zagęszczany  przy  użyciu  wibratorów  wgłębnych  pracujących  z  minimalną częstotliwością  8000  o\min  i  odpowiednią  do  zagęszczenia  betonowanej  sekcji  amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe   do   pracy   wibratory.   W   celu   zapewnienia   odpowiedniej   jakości   zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca  powinien  wyznaczyć  dodatkową  osobę  odpowiedzialną  za  obserwację  betonu podczas wibrowania.

5.4.5.	Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie

A.	Betonowanie przy wysokich temperaturach

Domieszki  redukujące  zawartość  wody  oraz  opóźniające  wiązanie  betonu  w  celu zapewnienia  urabialności  betonu  i  uniknięcia  nierówności  powierzchni  po  pracach wykończeniowych   mają   być   stosowane   w   ilościach   zgodnych   z   zaleceniami producenta.

Nie  należy  dopuszczać  do  przekroczenia  przez  mieszankę  podczas  betonowania temperatury  wyższej  od  30oC.  W  celu  uniknięcie  podwyższenia  temperatury  betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.

B.	Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanki   nie   wolno   układać  na   zamarzniętej   ziemi,   lodzie,   oblodzonych   lub oszronionych	deskowaniach.	Nie	wolno	układać	mieszanki	w	temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6.	Łączenie ze starym betonem.

Powierzchnię   starego   betonu   należy   skuć   i   oczyścić   aż   do   odsłonięcia   kruszywa. Powierzchnie   kontaktowe   należy   pokryć   środkiem   wiążącym,   którego   typ   musi   być zaakceptowany przez Inżyniera. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny

spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać szczególnym warunkom

określonym  w  projekcie.  Wymaga  się  od  producenta  środków  wiążących  dostarczenia  na piśmie instrukcji stosowania.

5.4.7.	Drobne naprawy

A.	Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy  nie  powinny  być  naprawiane  zgodnie  z  zaleceniami  niniejszego  działu.  Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami)  zgodę  zarządzającego  realizacją  umowy  co  do  sposobu  wykonywania mieszanki	przeznaczonej	do	napraw.	Przed	przystąpieniem	do	betonowania Wykonawca  powinien  przedstawić  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  akceptacji próbki  mieszanki  w  stanie  płynnym.  Powierzchnia  zewnętrzna  uzupełnień  betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu.

B.	Przerwy   robocze   za   wyjątkiem   miejsc   występowania   uszczelnień  powinny   być wypełnione   bezskurczową  niemetaliczną  zaprawą.   Kolor   zaprawy   powinien   być dopasowany do przylegającego betonu.

C.	Powierzchnia  uszkodzeń  i  cały  wadliwy  beton  ma  być  usunięty  aż  do  odsłonięcia zdrowego  betonu.  W  przypadku  konieczności  skuwania,  krawędzie  skucia  mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń	ma	być	wypełniony	niemetaliczną	bezskurczową	zaprawą.	Przed rozpoczęciem  napraw  i  zamówieniem  materiałów  należy  określić technikę naprawy, gdyż  niektóre  środki  wiążące  nie  nadają  się  do  naprawy  powierzchni  pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu  naprawy  uszkodzeń  i  je  przed  przystąpieniem  do  prac  zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji.

5.4.8.	Prace wykończeniowe

A.	Normalne wykończenie ścian:

Natychmiast   po   usunięciu   deskowań   należy   uzupełnić   braki   i   skuć   wszystkie nierówności  powierzchni,  a  wstawki  betonu  mają  być  poddane  pielęgnacji.  W  celu uzyskania  wyrównanej  powierzchni  ściany  muszą być wypełnione  wszystkie  ubytki oraz ślady po deskowaniu.

B.	Gładkie wykończenia powierzchni:

a)   Natychmiast  po  usunięciu  deskowań  i  naprawie  powierzchni,  należy  ją  przetrzeć średnio  ziarnistym kamieniem karborundowym i  cementem  lub  zaprawą murarską z drobnym piaskiem.  Kontynuować tarcie  aż do  usunięcia  nieregularności  i  uzyskania jednolitej powierzchni.

b)   Przetrzeć  drobnoziarnistym  kamieniem  karborundowym  i  wodą  aż  do  uzyskania gładkiej powierzchni.

c)   Po  wyschnięciu,  w  celu  usunięcia  pyłu  i  kurzu,  przetrzeć  ścianę  tkaniną  jutową.

Powierzchnia  betonu  powinna  być  wykończona  w  sposób  gwarantujący  uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do malowania.

C.	Wygładzanie powierzchni:

a)	packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp.

b)	Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej.

c)	Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. D.  Wykończenia płyt i podłóg:

Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie,

do  osiągnięcia  odpowiedniego  wyrównania,  powinno  być  wykonane  po  całkowitym rozprowadzeniu  i  usunięciu  nadmiaru  wody,  ale  jeszcze  dla  betonu  znajdującego  się w stanie   plastycznym.   Wyrównanie   powierzchni   powinno   zostać   sprawdzone   przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy  je  natychmiast  wypełnić  świeżo  zarobionym  betonem,  wyrównać,  zagęścić  i ponownie poddać pracom wykończeniowym.

E.  Kolejność prac wykończeniowych

Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej kolejności:

a.   Ściany fundamentowe b.   Ściany i płyty

F.	Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.

Betony   po   wykonaniu   prac   wykończeniowych   powinny   być   chronione   przed zniszczeniem  fizycznym  a  przypadku  jego  wystąpienia  naprawione.  Powinny  być także  chronione  przed  działaniem  chemikaliów,  środków  i  materiałów  metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie.

5.4.9.	Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów.

A.	Ściany

1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach

określonych poniżej tolerancji.

2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż:

-	2 mm  niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na najwyższym punkcie.

-	5  mm  niezależnie  od  miejsca  i  kierunku  jeśli  3  m  przykładnica  położona  jest  na najwyższym punkcie.

-	10 mm na całej wysokości ściany.

Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.

3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami określonymi  w punkcie 5.4.8.

B.	Płyty.

Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji:

1.   Nierówności  powierzchni  płyt  nie  powinny  przekraczać 5  mm  niezależnie  od  miejsca  i kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie.

2.		Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien   podłogowych   lub   kanałów,   które   powinny   dobrze   spełniać  swoje   zadanie, pomijając  tolerancje.	Wykonawca   jest   całkowicie   odpowiedzialny   za   odpowiednie funkcjonowanie  ukończonej budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe

niż 5 mm i powinny spełniać określone powyżej wymagania.

5.4.10.	Pielęgnacja betonu

A.	Pielęgnacja   betonu   powinna   polegać  na   utrzymywaniu   betonu   w   stanie   ciągłej wilgotności  w ciągu:

-	7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego

-	14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy.

B.	W   przypadku   gdy   przewidziane   jest   pokrycie   powierzchni   powłokami,   farbą, materiałami  cementowymi  lub  innymi  materiałami  wykończeniowymi,  należy  przed zastosowaniem  specyfików  do  pielęgnacji  betonu  upewnić  się  czy  są  one  zgodne  z przewidywanym  pokryciem.  W  przypadku  wystąpienia  jakichkolwiek  wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody.

C.	Ściany

1.   Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać

na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu.

2.   Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz

po usunięciu deskowań.

3.   Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. D.	W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy:

1.   Chronić  powierzchnię  przez  przykrywanie  matami  lub  przykryciami  z  materiałów wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności.

2.   Przykrywać  25  mm  warstwą  mokrego  piasku,  ziemi,  lub  trocin  i  utrzymywać  w wilgotności.

3.   Stale zraszać eksponowaną powierzchnię.

4.   Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek	pielęgnacyjny.	Wykonawca	będzie	odpowiedzialny	za	zgodność zastosowanych  środków  z  materiałami  uszczelniającymi  lub  innymi,  które  będą stosowane w przyszłości.

5.   W  przypadku  zastosowania  innych  metod  pozwalających  utrzymać wymaganą stałą

wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić

do zatwierdzenia Inżynierowi.

E.	Pielęgnacja i  ochrona  betonu  przy  chłodnej  pogodzie  powinna  przebiegać zgodnie  z WTWO,   Rozdz.   6.   Beton   zniszczony   przez   działanie   zimna   powinien   zostać naprawiony lub wymieniony.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: Szalunków

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania Dokładności prac wykończeniowych Pielęgnacji betonu.

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

6.2.  Kontrola jakości betonów.

Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz  urządzeń  dostawców,  producentów,  podwykonawców  i  wykonawców  dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich  frakcji  kruszywa  w granicach  tolerancji podanych w niniejszym opracowaniu.

7.   OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą  dokonywania   obmiarów,   określającą  zakres   prac   wykonywanych   w   ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót

7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi są:

1 m3  kubatury stóp fundamentowych

1 m2  płaskich płyt żelbetowych

1 m2  płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10

1 m2  ścian żelbetowych

1 m3  kubatury stopni schodów zewnętrznych

8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Odbiór	robót	polega	na	sprawdzeniu	wymiarów	konstrukcji	oraz	wyników	badań

laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmują:

Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji

Przygotowanie i montaż zbrojenia

Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań

Dostarczenie  i  ułożenie  mieszanki  betonowej  z  zagęszczeniem,  pielęgnacją  i  wszystkimi pracami dodatkowymi.

Przy	odbiorze	końcowych	konstrukcji	monolitycznych	powinny	być	przedstawione następujące dokumenty:

- rysunki  robocze  (lub  wykonawcze)  z  naniesionymi  na  nich  wszystkimi  zmianami,  jakie zostały zatwierdzone w czasie budowy,

- dokumentacja stwierdzająca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian,

- dziennik robót / dziennik budowy,

- wyniki badań kontrolnych betonu wg 6.5,

- protokoły   odbioru   robot   zanikających   (deskowania,   rusztowania,   zbrojenia,   robót   i elementów zanikających),

- inne  dokumenty  przewidziane  w  dokumentacji  technicznej  lub  związane  z  procesem budowy,  mające  wpływ  na  udokumentowanie  jakości  wykonania  konstrukcji,  wymagane zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

W przypadku, jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, odbieraną konstrukcję lub jej część należy uznać za niezgodną z wymogami niniejszych warunków.

W   przypadku   stwierdzenia   w   czasie   kontroli   niezgodności   konstrukcji   z   wymogami Specyfikacji  Technicznej,  wymogami  Polskich  Norm  lub  projektem  należy  ustalić  czy  w danym przypadku odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. Konstrukcja

lub  jej  część  zagrażająca  bezpieczeństwu  powinna  być  rozebrana,  ponownie  wykonana  i

przedstawiona do badań

Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością

wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

9.	PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

9.1	Związane normatywy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),

w tym w szczególności:

PN-63/B-06251	- Roboty betonowe i żelbetowe

PN-88/B-06250	- Beton zwykły

PN-90/B-06240-44	- Domieszki do betonu PN-79/B-06711	- Kruszywa mineralne PN-81/B-30003	- Cement murarski 15

PN-90/B-30010	- Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1	- Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.

PN-ISO 6935-2	- Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. PN-ISO 3443-8	- Tolerancje w budownictwie.