Specyfikacja techniczna

na remont mostu na rz. San w m. Zwierzyń

Góra pomostu

- wzmocnienie dodatkowym zbrojeniem (siatka ze stali 18 G2 # 8 co 10 cm ) i betonem B 30 , górnej powierzchni jezdni istniejącej płyty żelbetowej, spadek podłużny i poprzeczny płyty – do istniejących wpustów ściekowych. Grubość warstwy zmienna od 40 do 50 mm, śr.45 mm. Minimalna grubość otuliny prętów zbrojenia płyty – 2,5 cm

- Wyrównanie górnej powierzchni chodników zaprawą typu PCC-I,

- Izolacja i nawierzchnia gr 3 mm – na bazie żywicy epoksydowej i poliuretanu z wypełnieniem kwarcem

- wykonanie uszczelnienia dylatacji płyty pomostowej z taśmy uszczelniającej i kitu poliuretanowego,

- wykonanie rynienek odprowadzających wodę spod dylatacji stalowych nad przyczółkami

- regulacja blach ( obcięcie) dylatacji stalowej chodników nad przyczółkiem od strony Zwierzynia dla prześwitu min 2,6 cm

Spód pomostu:

- wykucie zniszczonego odcinka płyty na dł 15 mb i szer 2 mb

- uzupełnienie betonem B 30

- wypełnienie ubytków betonu zaprawą naprawczą typu PCC-II,

- czyszczenie , szpachlowanie i zabezpieczenie hydrofobowe powierzchni betonu,

- malowanie farbą ochronną akrylowo uretanową  powierzchni betonu

- podparcie płyty dwuteownikami INP 140 przyspawanymi do poprzecznic ażurowych konstrukcji,

Konstrukcja nośna:

- czyszczenie strumieniowo – ścierne konstrukcji stalowej ( konstrukcja nośna , łożyska, poręcze, elementy stalowe pomostu - krawężniki , gzymsy)i zabezpieczenie antykorozyjne powłokami do stali.

Uwaga:

W przedmiarze nie ma  wyszczególnienia w oddzielnej pozycji czyszczenia strumieniowo ściernego, należy wycenić ten zakres robót w pozycji malowanie farbami epoksydowymi i akrylowo –uretanowymi skorodowanych konstrukcji.

Przyczółki;

- wypełnienie ubytków betonu zaprawą naprawczą

- czyszczenie , szpachlowanie i zabezpieczenie hydrofobowe powierzchni podpór,

- malowanie farbą ochronną powierzchni podpór.

Projektowana rozbiórka:

- rozebranie nawierzchni izolacji na całym obiekcie,

- częściowe rozkucie płyt pomostu w obrębie izolacji oraz odcinek 15 mb

- czyszczenie strumieniowo ścierne

Koryto rzeki;

Przy eksploatacji obiektu nie zamierz się wykorzystywać wód rzeki,

Remont konstrukcji będzie się odbywał z rusztowań podwieszonych

Użyte materiały :

- Materiały powłokowe do betonu powinny posiadać parametry farb CARBOTHANE 134 PU jest to farba nawierzchniowa akrylowo uretanowa z alfatycznym izocyjanem,

- Materiały powłokowe do stali powinny spełniać parametry farby epoksydowej CARBOMASTIC 15

- Warstwa epoksydowo – poliuretanowa izolacyjno nawierzchniowa z  wypełnieniem kwarcowym na płycie pomostu  powinna spełniać parametry systemu MEGAdur EPUR KWARC

- materiały do uszczelnienia  szczelin i dylatacji pomostu powinny spełniać parametry kitu poliuretanowego MEGAflexy 40 PU.

Stal zbrojeniowa 18G2

| Nr pręta | Element | Średnica # | Długość Pręta w m | Ilość szt | Łączna długość # 8 w m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyta pomostu | 8 | 1,98 | 1234 | 2443,32 |
| 2 | - | 8 | 9,13 | 40 | 365,2 |
| 3 |  | 8 | 10,43 | 200 | 2086,0 |
| 4 |  | 8 | 0,24 | 824 | 197,76 |
| 5 |  | 8 | 0,38 | 24 | 9,12 |
| Długość razem | m | 5 101,40 |
| Masa jednostkowa | Kg/m | 0,395 |
| Masa razem | kg | 2 015,05 |

Stal kształtowa

| Nr | element | Znak stali | Długość elementu w m | Ilość w szt | Masa (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 mb | razem |
| Podłużnice mostu stalowego |  |  |
| 6 | Dwuteownik INP140 | St3S | 1,490 | 164 | 14,40 | 3518,78 |
| 7 | Stołki podporowe, bl.50x6 | St3S | 0,055 | 328 | 2,36 | 42,48 |
|  | spoiny |  |  | 1,8% |  | 64,10 |
|  |  |  |  |  | razem | 3625,37 |

Użyty beton konstrukcyjny - B 30